|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Славянск-на-Кубани** |  | **17 мая 2021 г.** |

**СПРАВКА**

о товарных наименованиях, обозначении, типоразмерах и пустотности стеновых керамических изделий товарной номенклатуры

**ОАО "Славянский кирпич"**

в соответствии с **ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п** | **Товарное наименование** | **Формат** | **ГОСТ 530-2012** | **Номинальные размеры,** **мм** | **Тип и размер пустот** | **Пустот-ность,** **%** | **Наруж-ная стенка** | **Сертификат соответствия ГОСТ Р****срок действия** |
| **Наименование** | **Обозначение** |
| **1** | **Классик-Антик****Готик-Антик****Гамбург-Кроста****Гамбург-Руст****Прованс-Антик****Прованс-BUNT-Антик****Прованс-Кроста****Прованс-BUNT-Кроста****Прованс-Руст****Прованс-BUNT-руст****Мадрид-Кроста рф****Мадрид-Румп рф****Бостон рф****Бостон-Кроста рф****Дублин рф****Дублин-Румп рф****Манчестер-Кроста****Манчестер-Кроста рф****Манчестер-Румп****Манчестер-Румп рф****Ливерпуль-Кроста****Ливерпуль-Кроста рф****Ливерпуль-Румп рф** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый с торкретированной поверхностью** **М175, F75** | **КР-л-пу** **250х120х65/****1НФ/175/1,4/75** | **250х120х65** | **щелевые****14 мм** | **33%** | **20 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01513****16.07.2022 г.** |
| **2** | **Готик****Готик-Руст****Готик-Румп****Верона-Кроста****Верона-Румп** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый пестрый М175, F75** | **КР-л-пу** **250х120х65/****1НФ/175/1,4/75** | **250х120х65** | **щелевые****14 мм** | **33%** | **20 мм** | **ЮСДС RU.СП03.Н00030****02.08.2023 г.** |
| **3** | **Классик** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый естественного цвета терракотовый** **М125, М150, F75** | **КР-л-пу****250х120х65/****1НФ/125/1,2/75** | **250х120х65** | **щелевые****14 мм** | **38%** | **14 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01493****10.06.2022 г.** |
| **4** | **Классик****Классик-Руст****Классик-Кроста** | **33%** | **20 мм** |
| **КР-л-пу** **250х120х65/****1НФ/150/1,4/75** |
| **5** | **Классик-Евро** | **0,7НФ** | **КР-л-пу** **250х85х65/****0,7НФ/150/1,4/75** | **250х85х65** | **32%** | **14 мм** |
| **6** | **Арабика** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый объемно окрашенный** **цвет коричневый****М125, F75** | **КР-л-пу** **250х120х65/****1НФ/125/1,2/75** | **250х120х65** | **щелевые****14 мм** | **38%** | **14 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01494****10.06.2022 г.** |
| **7** | **Арабика-Евро** | **0,7НФ** | **КР-л-пу** **250х85х65/****0,7НФ/125/1,4/75** | **250х85х65** | **32%** | **14 мм** |
| **8** | **Мокко-BUNT****Мокко-BUNT-Руст****Мокко-BUNT-Кроста** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый объемно окрашенный цвет красно-коричневый пестрый М125, М150, F75**  | **КР-л-пу** **250х120х65/****1НФ/150/1,4/75** | **250х120х65** | **щелевые****14 мм** | **33%** | **20 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01494****10.06.2022 г.** |
| **38%** | **14 мм** |
| **9** | **Мокко-BUNT** | **КР-л-пу** **250х120х65/****1НФ/125/1,2/75** |
| **10** | **Мокко-BUNT-Евро****Мокко-BUNT-Руст-Евро****Мокко-BUNT-Кроста-Евро** | **0,7НФ** | **КР-л-пу** **250х85х65/****0,7НФ/125/1,4/75** | **250х85х65** | **32%** | **14 мм** |
| **11** | **Беж-Евро** | **0,7НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый светлых тонов** **М125, F75** | **КР-л-пу** **250х85х65/****0,7НФ/125/1,4/75** | **250х85х65** | **щелевые****14 мм** | **32%** | **14 мм** | **ЮСДС RU.СП03.Н00032****05.08.2023 г.** |
| **12** | **Кирпич рядовой поризованный****PORONORM-1** | **1НФ** | **кирпич керамический рядовой пустотелый**  | **КР-р-пу****250х120х65/****1НФ/100/1,2/50** | **250х120х65** | **щелевые****14 мм** | **38%** | **14 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01418****12.08.2021 г.** |
| **13** | **Камень поризованный****POROMAX-120** | **7НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг** **120/7,0НФ/100/1,0/50** | **510х120х219** | **щелевые****18 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481****26.05.2022 г.** |
| **14** | **Камень поризованный****POROMAX-200** | **11,5НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг****200/11,5НФ/100/1,0/50** | **510х200х219** | **щелевые****16 мм** | **52%** | **10 мм** |
|  **Камни керамические серия - POROMAX-250** |
| **15** | **Камень поризованный****POROMAX-250** | **11,3НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг****250/11,2НФ/100/1,0/50** | **398х250х219** | **щелевые****15 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481****26.05.2022 г.** |
| **16** | **Камень поризованный****POROMAX-250-D** | **11,3НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединеним доборный** | **КМД-пг****250/11,2НФ/100/1,0/50** | **398х250х219** | **щелевые****15 мм** | **54%** | **10 мм** |
| **17** | **Камень поризованный****POROMAX-250-1/2-D** | **5,6НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг****250/5,5НФ/100/1,0/50** | **197х250х219** | **щелевые****15 мм** | **54%** | **10 мм** |
|  **Камни керамические серия - POROMAX-280** |
| **18** | **Камень поризованный****POROMAX-280** | **12,3НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг****280/12,3НФ/100/1,0/50** | **398х280х215** | **щелевые****16 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481****26.05.2022 г.** |
| **19** | **Камень поризованный****POROMAX-280-1/2** | **6,1НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг****280/6,1НФ/100/1,0/50** | **199х280х215** | **щелевые****16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **20** | **Камень поризованный****POROMAX-280-D** | **12,3НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг****280/12,3НФ/100/1,0/50** | **398х280х215** | **щелевые****16 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481****26.05.2022 г.** |
| **21** | **Камень поризованный****POROMAX-280-1/2-D** | **6,1НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг****280/6,1НФ/100/1,0/50** | **199х280х215** | **щелевые****16 мм** | **52%** | **10 мм** |
|  **Камни керамические серия - POROMAX-380** |
| **22** | **Камень поризованный****POROMAX-380** | **10,8НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг****380/10,7НФ/100/1,0/50** | **253х380х219** | **щелевые****16 мм** | **52%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481****26.05.2022 г.** |
| **23** | **Камень поризованный****POROMAX-380-D** | **10,8НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг****380/10,7НФ/100/1,0/50** | **253х380х219** | **щелевые****16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **24** | **Камень поризованный****POROMAX-380-D-vc** | **10,8НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением доборный для вертикальных ж/б сердечников** | **КМД-пг****380/10,7НФ/100/1,0/50** | **253х380х219** | **щелевые****16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **25** | **Камень поризованный****POROMAX-380-1/2-D** | **5,4НФ** | **камень керамический** **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг****380/5,3НФ/100/1,0/50** | **125х380х219** | **щелевые****16 мм** | **44%** | **10 мм** |

Приложение – Трехмерные эскизы керамических изделий с указанием номинальных размеров на 9 листах.