|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Славянск-на-Кубани** |  | **17 мая 2021 г.** |

**СПРАВКА**

о товарных наименованиях, обозначении, типоразмерах и пустотности стеновых керамических изделий товарной номенклатуры

**ОАО "Славянский кирпич"**

в соответствии с **ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п** | **Товарное наименование** | **Формат** | **ГОСТ 530-2012** | | **Номинальные размеры,**  **мм** | **Тип и размер пустот** | **Пустот-ность,**  **%** | **Наруж-ная стенка** | **Сертификат соответствия ГОСТ Р**  **срок действия** |
| **Наименование** | **Обозначение** |
| **1** | **Классик-Антик**  **Готик-Антик**  **Гамбург-Кроста**  **Гамбург-Руст**  **Прованс-Антик**  **Прованс-BUNT-Антик**  **Прованс-Кроста**  **Прованс-BUNT-Кроста**  **Прованс-Руст**  **Прованс-BUNT-руст**  **Мадрид-Кроста рф**  **Мадрид-Румп рф**  **Бостон рф**  **Бостон-Кроста рф**  **Дублин рф**  **Дублин-Румп рф**  **Манчестер-Кроста**  **Манчестер-Кроста рф**  **Манчестер-Румп**  **Манчестер-Румп рф**  **Ливерпуль-Кроста**  **Ливерпуль-Кроста рф**  **Ливерпуль-Румп рф** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый с торкретированной поверхностью**  **М175, F75** | **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/175/1,4/75** | **250х120х65** | **щелевые**  **14 мм** | **33%** | **20 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01513**  **16.07.2022 г.** |
| **2** | **Готик**  **Готик-Руст**  **Готик-Румп**  **Верона-Кроста**  **Верона-Румп** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый пестрый М175, F75** | **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/175/1,4/75** | **250х120х65** | **щелевые**  **14 мм** | **33%** | **20 мм** | **ЮСДС RU.СП03.Н00030**  **02.08.2023 г.** |
| **3** | **Классик** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый естественного цвета терракотовый**  **М125, М150, F75** | **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/125/1,2/75** | **250х120х65** | **щелевые**  **14 мм** | **38%** | **14 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01493**  **10.06.2022 г.** |
| **4** | **Классик**  **Классик-Руст**  **Классик-Кроста** | **33%** | **20 мм** |
| **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/150/1,4/75** |
| **5** | **Классик-Евро** | **0,7НФ** | **КР-л-пу**  **250х85х65/**  **0,7НФ/150/1,4/75** | **250х85х65** | **32%** | **14 мм** |
| **6** | **Арабика** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый объемно окрашенный**  **цвет коричневый**  **М125, F75** | **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/125/1,2/75** | **250х120х65** | **щелевые**  **14 мм** | **38%** | **14 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01494**  **10.06.2022 г.** |
| **7** | **Арабика-Евро** | **0,7НФ** | **КР-л-пу**  **250х85х65/**  **0,7НФ/125/1,4/75** | **250х85х65** | **32%** | **14 мм** |
| **8** | **Мокко-BUNT**  **Мокко-BUNT-Руст**  **Мокко-BUNT-Кроста** | **1НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый объемно окрашенный цвет красно-коричневый пестрый М125, М150, F75** | **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/150/1,4/75** | **250х120х65** | **щелевые**  **14 мм** | **33%** | **20 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01494**  **10.06.2022 г.** |
| **38%** | **14 мм** |
| **9** | **Мокко-BUNT** | **КР-л-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/125/1,2/75** |
| **10** | **Мокко-BUNT-Евро**  **Мокко-BUNT-Руст-Евро**  **Мокко-BUNT-Кроста-Евро** | **0,7НФ** | **КР-л-пу**  **250х85х65/**  **0,7НФ/125/1,4/75** | **250х85х65** | **32%** | **14 мм** |
| **11** | **Беж-Евро** | **0,7НФ** | **кирпич керамический лицевой пустотелый светлых тонов**  **М125, F75** | **КР-л-пу**  **250х85х65/**  **0,7НФ/125/1,4/75** | **250х85х65** | **щелевые**  **14 мм** | **32%** | **14 мм** | **ЮСДС RU.СП03.Н00032**  **05.08.2023 г.** |
| **12** | **Кирпич рядовой поризованный**  **PORONORM-1** | **1НФ** | **кирпич керамический рядовой пустотелый** | **КР-р-пу**  **250х120х65/**  **1НФ/100/1,2/50** | **250х120х65** | **щелевые**  **14 мм** | **38%** | **14 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01418**  **12.08.2021 г.** |
| **13** | **Камень поризованный**  **POROMAX-120** | **7НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг**  **120/7,0НФ/100/1,0/50** | **510х120х219** | **щелевые**  **18 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481**  **26.05.2022 г.** |
| **14** | **Камень поризованный**  **POROMAX-200** | **11,5НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг**  **200/11,5НФ/100/1,0/50** | **510х200х219** | **щелевые**  **16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **Камни керамические серия - POROMAX-250** | | | | | | | | | |
| **15** | **Камень поризованный**  **POROMAX-250** | **11,3НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг**  **250/11,2НФ/100/1,0/50** | **398х250х219** | **щелевые**  **15 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481**  **26.05.2022 г.** |
| **16** | **Камень поризованный**  **POROMAX-250-D** | **11,3НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединеним доборный** | **КМД-пг**  **250/11,2НФ/100/1,0/50** | **398х250х219** | **щелевые**  **15 мм** | **54%** | **10 мм** |
| **17** | **Камень поризованный**  **POROMAX-250-1/2-D** | **5,6НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг**  **250/5,5НФ/100/1,0/50** | **197х250х219** | **щелевые**  **15 мм** | **54%** | **10 мм** |
| **Камни керамические серия - POROMAX-280** | | | | | | | | | |
| **18** | **Камень поризованный**  **POROMAX-280** | **12,3НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг**  **280/12,3НФ/100/1,0/50** | **398х280х215** | **щелевые**  **16 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481**  **26.05.2022 г.** |
| **19** | **Камень поризованный**  **POROMAX-280-1/2** | **6,1НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг**  **280/6,1НФ/100/1,0/50** | **199х280х215** | **щелевые**  **16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **20** | **Камень поризованный**  **POROMAX-280-D** | **12,3НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг**  **280/12,3НФ/100/1,0/50** | **398х280х215** | **щелевые**  **16 мм** | **54%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481**  **26.05.2022 г.** |
| **21** | **Камень поризованный**  **POROMAX-280-1/2-D** | **6,1НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг**  **280/6,1НФ/100/1,0/50** | **199х280х215** | **щелевые**  **16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **Камни керамические серия - POROMAX-380** | | | | | | | | | |
| **22** | **Камень поризованный**  **POROMAX-380** | **10,8НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением** | **КМ-пг**  **380/10,7НФ/100/1,0/50** | **253х380х219** | **щелевые**  **16 мм** | **52%** | **10 мм** | **РОСС RU.СЛ05.Н01481**  **26.05.2022 г.** |
| **23** | **Камень поризованный**  **POROMAX-380-D** | **10,8НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг**  **380/10,7НФ/100/1,0/50** | **253х380х219** | **щелевые**  **16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **24** | **Камень поризованный**  **POROMAX-380-D-vc** | **10,8НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением доборный для вертикальных ж/б сердечников** | **КМД-пг**  **380/10,7НФ/100/1,0/50** | **253х380х219** | **щелевые**  **16 мм** | **52%** | **10 мм** |
| **25** | **Камень поризованный**  **POROMAX-380-1/2-D** | **5,4НФ** | **камень керамический**  **с пазогребневым соединением доборный** | **КМД-пг**  **380/5,3НФ/100/1,0/50** | **125х380х219** | **щелевые**  **16 мм** | **44%** | **10 мм** |

Приложение – Трехмерные эскизы керамических изделий с указанием номинальных размеров на 9 листах.